Provozovna : Komenského 1018,664 53 Újezd u Brna

IČO : 64448835       DIČ : CZ6404242493         www.turlak.cz

Tel.544 224 349             Fax : 544 224 349           Mobil: 608335526

Firma provádí povrchovou úpravu kovů

Předúprava:      - železité fosfátování

- pískování -trýskání ocelovou drtí

Práškové lakování-komaxit

Práškové lakování je moderní a ekologickou metodou úpravy kovů.Je založeno na principu

statického náboje.Po nanesení práškové barvy následuje transport do vypalovací pece,

kde se prášek při teplotě 180-200°C vytvrdí v kompaktní hladký povrch.

Velikost vypalovací pece  š.1,5m x v.2m x  hl.4,5 m.

Mokré lakování

Provádíme lakýrnické práce,lakování zámečnických výrobků a nátěry konstrukcí.K mokrému lakování

používáme  podle požadavků zákazníka  barvy vodouředitelné,syntetické,epoxidové a polyuretanové.

V rámce ochrany životního  prostředí používáme speciální lakovací boxy-box s vodní stěnou

a box s uhlíkovými filtry, které zabraňují  nežádoucím únikům barvy do ovzduší.

Napište nám:   turlak@turlak.cz