VYSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ NEVHODNÉ APLIKACE MASKOVÁNÍ
Jsou známy problémy maskování ocelových konstrukcí při volbě antikorozní ochrany technologií žárového zinkování. Při něm je důležitá ochrana kování, závitů, závitových tyčí, či jiných částí konstrukce, před nanesením zinku, zvláště pak ploch, kde je po pozinkování technologicky nutné např. svařovat a nanesený zinek se musí mechanicky odstranit.

Nyní se tyto plochy maskují speciálními laky, pastami, které se nanášejí ve více vrstvách a ty pak několik hodin zasychají. Nemají 100% účinnost a velmi špatně se odstraňují. K tomuto účelu se také někteří výrobci ocelových konstrukcí rozhodnou pro použití nevhodných pásek, které mají nedostačující funkci, nevydrží celý proces technologie žárového zinkování a hlavně znečistí zinkovou lázeň. V krajním případě se výrobci konstrukcí uchýlí ke složitější změně technologie konstrukce, která jim přináší větší náklady a časovou náročnost.

TESTOVÁNÍ
Po analýze jednotlivých technologických fází žárového zinkování byla navrhnuta ideální konstrukce ochranné pásky. Požadovaným vlastnostem nejlépe vyhověla sklo-textilní jednostranná lepicí páska s označením F824. Páska je složena ze sklo-textilní tkaniny, speciálního akrylátového lepidla zpomalující hoření a silikonizovaného lineru. Testy proběhly ve spolupráci se společností WIEGEL Žebrák žárové zinkování s. r. o.

Páska F824 se nalepila a přitlačila pro zvýšení adheze, na očištěnou ocelovou konstrukci, která byla zbavena hrubých nečistot a mastnoty. Aplikace pásky byla provedena jak po obvodu tak i na ploše ocelové konstrukce dvěmi variantami s jednovrstvým a dvouvrstvým překrytím.

Po aplikaci pásky prošel testovací vzorek celým technologickým procesem žárového zinkování:

- odmaštění,

- oplach vodou,

- moření v 15% roztoku HCI,

- oplach vodou,

- ponoření do lázně s tavidlem ZnCI2 a NH4CI,

- sušení,

- ponor do roztaveného zinku a vytvoření povlaku z intermetalických fází Fe-Zn při 450 °C,

- postupné chladnutí.

VÝSLEDEK TESTU PÁSKY F 824
Po ukončení všech fází procesu žárového zinkování byl výsledek velmi pozitivní. Páska splnila naše očekávání, a už při nanesení jedné vrstvy je plně účinná – nemusí se nanášet ve více vrstvách.

PÁSKA F 824

- odolá všem procesům žárového zinkování bez porušení a vniknutí zinku na ochráněný povrch,

- snadno se odstraní a nezanechá žádné stopy na aplikované ploše,

- neznečišťuje zinkovou lázeň,

- jednoduchou aplikací a odstraněním pásky vzniká úspora času a finančních nákladů.

ZÁVĚR
Na základě provedení experimentálních testů, můžeme pásku F824 doporučit jako účinné maskování částí ocelových konstrukcí při procesu antikorozní ochrany žárovým zinkováním. Aplikace je velmi jednoduchá, čistá, beze ztráty času, ušetří náklady a zjednoduší technologii jednotlivých fází výroby ocelové konstrukce. Páska neobsahuje škodlivé látky a je šetrná k životnímu prostředí.