Vysokopevné oceli s mezí kluzu vyšší než 690 MPa dodané dle ČSN EN 10025-6 jsou používány v konstrukcích s požadavkem na odlehčenou konstrukci: mobilní jeřáby, podvalníky, důlní výztuže, lžíce bagrů a nakladačů. Svařitelnost těchto materiálů je obecně velmi dobrá. V sortimentu přídavných materiálů ESAB je pro vysokopevné oceli vyčleněna řada přídavných materiálů OK AristoRod 59, 69 79 a 89.

Cílem zkoušek popsaných v předkládaném příspěvku je prověření vlastností koutových svarů vysokopevných materiálů S890 QL1, S690 QL a XABO 960. Vždy minimálně jedna hrana je řezaná plazmou a svařována bez odstranění vrstvy oxidů a TOO. Na výsledných svarech byla provedena vizuální zkouška, zkouška tvrdosti a hodnocena odolnost svarového kovu proti vzniku trhlin za tepla.

PŘÍPRAVA VZORKŮ
Základní materiál
Za základní materiál jsme zvolili vysokopevné plechy tlouštky 6, 10 a 12 mm. Další údaje o výrobci a jakosti materiálu jsou uvedeny v tabulce č. 1, chemické složení základních materiálů uvádíme v tabulce č. 2.

| Tab. 1 – Použité základní materiály – přehled |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | Tloušťka plechu | Jakost materiálu | Výrobce |
| A | 6 mm | S 890 QL1 | Ilsengburger Grobblech |
| B | 10 mm | S 890 QL | Industeel (Arcelor) |
| C | 12 mm | XABO 960 | ThyssenKrupp Stahl |

| Tab. 2 – Chemické složení ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % C | % Si | % Mn | % P | % S | % N | % Al | % Cu | % Cr | % Ni | % Nb | % Mo | % V | % Ti | % B | % Zr |
| A | 0,18 | 0,45 | 1,30 | 0,013 | 0,0010 | 0,006 | 0,048 | 0,020 | 0,58 | 0,910 | 0,000 | 0,310 | 0,040 | 0,100 | 0,0001 | 0,00 |
| B | 0,15 | 0,353 | 1,26 | 0,009 | 0,0019 | 0,0065 | 0,042 | 0,085 | 0,31 | 0,066 | 0,000 | 0,006 | 0,003 | 0,028 | 0,0025 | 0,001 |
| C | 0,17 | 0,40 | 1,41 | 0,008 | 0,0010 | 0,0051 | 0,020 | 0,200 | 0,62 | 0,300 | 0,021 | 0,460 | 0,020 | 0,004 | 0,0002 | - |

| Tab. 3 – Mechanické vlastnosti ZM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | Rp0,2 | Rm | A | Charpy V při -60 °C |
| A | 939 | 989 | 12 % | 25 |
| B | 756 | 804 | 14 % | 61 |
| C | 1001 | 1057 | 13 % | 64 |

| Tab. 4 – Typické chemické složení PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % C | % Si | % Mn | % P | % S | % Al | % Cu | % Cr | % Ni | % Mo | % V | % Ti | % Zr |
| min | 0,08 | 0,060 | 1,60 | - | - | - | - | 0,25 | 2,10 | 0,45 | - | - | - |
| max | 0,12 | 0,90 | 2,10 | 0,015 | 0,018 | 0,03 | 0,15 | 0,45 | 2,30 | 0,70 | 0,03 | 0,15 | 0,03 |

| Tab. 5 – Typické hodnoty svarového kovu OK AristoRod 89 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | Rp0,2 | Rm | A | Charpy V při -60 °C |
| min | 890 | 940 | 15 % | 47 J |
| max | - | 1180 | - | - |
| typ | 920 | 1000 | 17 % | 60 J |

| Tab. 6 – tvrdost HV 10 zkoušených materiálů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZM | TOO | SK | TOO | ZM |
| A1 | 354 | 336 | 348 | 333 | 342 |
| A2 | 345 | 339 | 342 | 336 | 345 |
| A3 | 354 | 342 | 345 | 342 | 348 |
| B1 | 319 | 309 | 276 | 304 | 302 |
| B2 | 297 | 299 | 270 | 309 | 304 |
| B3 | 312 | 299 | 270 | 309 | 304 |
| C1 | 345 | 333 | 373 | 342 | 345 |
| C2 | 351 | 327 | 376 | 330 | 342 |
| C3 | 342 | 330 | 387 | 339 | 354 |

Přídavný materiál
Přídavný materiál byl zvolen s ohledem na mez pevnosti všech základních materiálů. OK AristoRod 89, nepoměděný, nízkolegovaný Cr-Ni-Mo drát pro vysokopevné svary, případně pro svary s požadavkem na vysokou vrubovou houževnatost při nízkých teplotách. Hlavní legující prvky jsou 0,4 % Cr, 2,2 % Ni, 0,55 % Mo. Typické materiály, pro které je OK AristoRod 89 vhodný: S890QL, Weldox 900, 1100, 1300, Domex 960, XABO 890, 960, 1100, NAXTRA 70, OX-700,800,1002, Optim 900QC, 1100QC, TI-HY 80.

Typický svarový kov dosahuje vlastností uvedených v tabulce č. 5 a je vhodný pro všechny zkoušené materiály.

Příprava vzorků, řezání plazmou
Všechny vzorky byly řezány přesnou plazmou ESAB m3 200 A s hořákem PT-36. Použité plazmové plyny N-O2-N tedy startovací plyn dusík, plazmový plyn kyslík, stínící plyn dusík. S ohledem na tloušťku materiálu byly zvoleny 3 základní rychlosti 1 400 mm/min (1), 2 100 mm/min (2) a 2 500 mm/min (3). Pro přehlednost jsou všechny vzorky jednotlivých materiálů doplněny číslem podle rychlosti řezání. Rychlostní mody byly zvoleny tak, abychom obsáhli jak rychlý dělíc/produkční řez, tak kvalitní řez.

SVAŘOVÁNÍ KOUTOVÝCH SPOJŮ
Svařování proběhlo metodou 135 v ochranné atmosféře 82 % CO2, 18 % Ar. Postup svařování byl navržen v souladu s parametry pro ESAB SPW™ proces. Průměr drátu 0,8 mm s rychlostí podávání 25,0 m/min. Svařovací proud 240–260 A při svařovacím napětí 31,0 až 33,0 V. Rychlost svařování byla pro vzorky A 58,8 cm/min, pro vzorky B 37,5 cm/min a pro vzorky C 77,0 cm/min. Pro tloušťku 6 mm jsme zvolili velikost koutového svaru a = 4 mm, pro tloušťku 10 mm a = 5 mm a pro tloušťku 12 mm a = 3,5.

VYHODNOCENÍ
Analýzou mikrostruktury materiálu v místě řezu se nepodařilo prokázat vliv rychlosti řezání plazmou na velikost TOO. Velikost TOO po řezání plazmou se pohybovala v rozmezí 2–3 mm u všech zkoušených vzorků. Po naleptání 10% roztokem bromu v metanolu jsme získali povrch pro hodnocení makrostruktury svarového spoje. Všechny vzorky B a C a rozněž vzorek A1 vykazovaly povrch bez trhlin a jiných vad. Vzorky A2 a A3 vždy po jednom póru do velikosti 0,2 mm. Vybrané hodnocení makrostruktury uvádíme na obrázcích 1 až 3.

Mechanické vlastnosti jednotlivých vzorků jsme prověřovali zkouškou tvrdosti HV 10 napříč svarovým spojem v ose A–B. Směr zkoušení ZM – TOO – SK – TOO – ZM. Dosahované tvrdosti svarového kovu klesly pouze u vzorku B o cca 9 % proti tvrdostem základního materiálu. U všech dalších vzorků se pohybovaly na, nebo nad úrovní tvrdosti základního materiálu. Detailní přehled tvrdostí materiálů je uveden v tabulce č. 6.

ZÁVĚR
Cílem zkoušek svarových spojů s hranami po řezání plazmou bylo prokázat možnost jejich použití bez dalšího mechanického zpracování nebo čištění hran. Navržené koutové svarové spoje na tloušťkách 6, 10 a 12 mm při svařování metodou 135 postupem SPW™ vyhovují tvrdostí požadavkům na základní materiál. Při hodnocení mikro a makrostruktury nebyly nalezeny vměstky ani jiné nečistoty, nebo pozůstatky oxidické vrstvy ve svarovém kovu. Svarové spoje vyhověly při zkoušce odolnosti proti vzniku trhlin za tepla. Uvedený postup přípravy svarového spoje tedy lze doporučit s odkazem na vysokorychlostní parametry svařování.