Svařování lze provádět svařovacími agregáty MIG-MAG, bez použití ochranného plynu, obalenou elektrodou E-R 921 s použitím průvarové bodovací pistole STIME.

Tato skutečnost byla známá již od roku 1982, ale využití bylo omezeno elektrodami E-R921, které byly určeny pouze na konstrukční oceli třídy 10 a 11, a navíc se v současnosti přestaly vyrábět.

Spolupráce s pracovníky firmy ESAB VAMBERK, s. r. o., kde byly původně elektrody E-R 921 vyráběny, umožnila najít plně srovnatelné elektrody vyráběné u firmy ESAB, dostupné na světových trzích. Navíc byly nalezeny běžně vyráběné elektrody pro bodování nerezových plechů.

V současnosti jsou dostupné elektrody:

- E-R 921 Ø 2,5 mm (Ø 2 mm) – původní elektrody pro průvarové svařování (do vyprodání zásob),

- OK Femax 33.65 Ø 2,5 mm pro svařování ocelí třídy 10 a 11,

- OK 68.81 Ø 2,5 mm (Ø 2 mm) pro svařování nerezových, vysokopevnostních nízkolegovaných i nelegovaných ocelí i pro svařování austenitických ocelí s ocelemi nelegovanými.

Při ověřování bylo provedeno srovnávání elektrod E-R 921 s elektrodami

- OK Femax 33.65, při použití zdroje Aristo™ Mig C3000i, U6 a svařování plechů v sestavě: 2 × 1 mm pozink. + 1 × 1 mm černý na Ø 100 mm. Po utržení byly i opakované vzorky plně srovnatelné, s kořenem Ø 6 mm, jak je vidět na snímcích.

- Ověřování elektrod OK 68.81 probíhalo se zdrojem Aristo™ Mig C3000i, U6, při použití plechů nerez tloušťky 0,8 a 2 mm.

Plech tloušťky 0,8 mm nelze ukroutit (deformoval se). Kořen utrženého spoje má Ø 6 mm. Elektrody OK 68.81 plně vyhovují požadavkům technologie průvarového bodového svařování. Zkoušky byly prováděny opakovaně se stejnými výsledky. Pro věrohodnost srovnávání byl použit také svařovací zdroj KIT 280.

Pracoviště ověřování:

- Svařovací zdroj KIT 280

Nastavení svařovacího napětí na cca 35 V. Provedení spoje plechu 2 mm na U profil 100 mm pro srovnání spojů se zdrojem Aristo, elektrodou E-R 921.

- Svařovací zdroj Aristo™ Mig C3000i, U6
Nastavení svařovacího napětí 35 V.

Provedení spoje plechu 2 mm na U profil 100 mm, elektrodou E-R921. Svařený a utržený spoj je plně srovnatelný se zdrojem KIT 280. Při jemném nastavování svařovacího napětí je zdroj Aristo mnohem výhodnější pro kvalitu spoje.